Арсенид галлиевые детекторы прямого счета единичных квантов и заряженных частиц для ядерной физики, медицинской диагностики и неразрушающего контроля

Тяжев Антон Владимирович

Заведующий лабораторией 1031 ОСП СФТИ ТГУ

Аннотация

Доклад содержит обзор по состоянию работ, новизне предлагаемых решений и степени проработанности научно-технических и технологических задач в области разработки блоков детектирования (БД) на основе многоканальных арсенид галлиевых детекторов рентгеновского излучения.

Введение

Технические возможности для создания квантово-чувствительных полупроводниковых детекторов в настоящее время в мире весьма ограничены. Традиционные сцинтилляционные детекторы, фотоэмульсии, фотоплёнки и ионизационные камеры уже малоэффективных для решения современных задач. Классические элементарные полупроводники, такие как особо чистые германий и кремний не радиационно-стойкие материалы и также малопригодны для этого. Чистый германий очень дорогой материал и способен работать лишь при криогенно низких температурах. Чистый кремний имеет крайне низкую эффективность регистрации  рентгеновского и гамма излучений. Такие полупроводники как CdTe и CdZnTe - перспективные детекторные материалы, однако нетехнологичны, нестойки к внешним воздействиям, в 100 раз дороже арсенида галлия. Монокристаллы размером более 1 см3 до сих пор так и не были получены в мире. Традиционный, слиточный полуизолирующий GaAs также непригоден для создания детекторов с квантовым счётом. Полуизолирующие свойства такого материала достигаются за счёт компенсации глубокими донорными EL2 центрами, которые являются гигантскими ловушками для электронов. В результате этого при относительно невысокой напряжённости электрического поля ~ 0,1 кВ/см в структуре детектора формируются и движутся по кристаллу домены сильного электрического поля. На внешних электродах таких детекторов наводятся импульсы тока, сходные с действием ионизирующего излучения, распознать которые не представляется возможным.

Состояние высокотехнологичных разработок в Томске

В Томске усилиями учёных ряда научных организаций создана оригинальная  технология детекторного материала  - полуизолирующего арсенида галлия (SI-GaAs) с удельным сопротивлением на 2 порядка выше, чем в слиточном полуизолирующем арсениде галлия. Детекторы на основе созданного детекторного материала способны регистрировать единичные заряженные частицы и кванты рентгеновского и гамма излучений, осуществляя прямое преобразование энергии квантов и частиц в электрический сигнал.

Результаты:

разработана технология изготовления пластин детекторного материала (арсенида галлия) диаметром до 76мм  дюймов и детекторных структур с толщиной чувствительного слоя до 1 мм;

разработаны и изготовлены образцы линейных и матричных многоканальных GaAs детекторов;

совместно с малым предприятием ООО «РИД» разработана и изготовлена многоканальная система сбора и передачи данных в персональный компьютер;

разработано программное обеспечение для управления системой сбора данных и предварительной обработки изображений;

на базе детекторных сборок и системы сбора данных разработаны, изготовлены и испытаны макетные образцы блоков детектирования на основе однокоординатных и матричных GaAs детекторов.

Заключение:

Имеющиеся знания, опыт, технические и технологические  наработки в области детекторов ионизирующих излучений, многоканальных систем сбора данных и программного обеспечения позволяют команде разработчиков создавать современные системы визуализации в ионизирующем излучении широкого спектрального диапазона в соответствие с требованиями ТЗ заказчика.

Gallium arsenide direct conversion detectors of ionizing radiation for nukleare physycs, medecine and non destructive testing application

Tyazhev Anton Vladimirovich

Head of laboratory of Tomsk State University

Abstract

Review devoted to state of art of R&D of TSU in field of gallium arsenide ionized radiation detectors and system on their base is presented.