АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ НАНОПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ

Паутова Юлия Игоревна, к.т.н., Громов Александр Александрович, д.т.н.,

Дитц Александр Андреевич, к.т.н., Коротких Александр Геннадьевич, к.т.н.,

Ворожцов Александр Борисович, д.т.н., Лернер Марат Израилевич, д.т.н.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия, gromov@tpu.ru

Томский государственный университет, Томск, Россия, abv@mail.tomsknet.ru

Неприменимость традиционных методов исследования физико-химического состояния нанопорошков (НП), их свойств и морфологии заставляет разрабатывать новые методики их тестирования, использующие имеющуюся приборную базу. Особенности анализа НП металлов обусловлены, в основном, малым размером частиц и их высокой химической активностью. В Национальном исследовательском Томском политехническом и Томском государственном университетах на протяжении последних 30 лет разрабатываются методики тестирования, учитывающие специфику НП, по совокупности которых можно объективно судить об их физико-химических свойствах. Наибольшую информативность для определения химического и фазового состава НП, их морфологии дает сочетание рентгенофазового, дифференциально-термического, электронно-микроскопического и химического анализов.

Широкомасштабное применение нанопорошков металлов в настоящее время сдерживается отсутствием высокопроизводительных технологий их получения, методик аттестации и стандартизации, нестабильностью при хранении и субъективными факторами – возможной токсичностью нанопорошков, рисками капиталовложений, дорогими нанотехнологиями и т.д.. Поэтому главной задачей является проведение фундаментальных и прикладных исследований наноструктур и, в частности, нанопорошков металлов. Нано-объекты (пленки, усы, трубки, частицы, макромолекулы,  коллоиды и т.д.) имеют размер 10-9 м хотя бы в одном пространственном измерении (рис. 1) [1].

а)       б)

Рисунок 1 – Микрофотографии образцов наноструктур: углеродные нанотрубки (а) и нанопорошки алюминия (б)

Энергия наночастиц находится «между химией и биологией» в энергетической шкале, поэтому существуют как химические, так и биологические нано-объекты. Области применения нанотехнологий многочисленны: медицина, химия и физика, технология, энергетика, а в последние годы и повседневная жизнь.

Проблемы аналитики нанопорошков металлов состоят в следующем:

1.   Поиск эталонов;

2.   Метастабильность свойств нанопорошков;

3.   Аномально высокая реакционноспособность;

4.   Агломерация частиц и т.д.

В работе на примере электровзрывного НП алюминия определен необходимый набор параметров, определяющих индивидуальность порошков. Установка для получения НП металлов (рис. 2) оборудована устройством непрерывной подачи проволоки в камеру. Взрыв может повторяться с частотой ~1 Гц.

Рисунок 2 – Установка  УДП-4 Г для получения НП металлов, сплавов и химических соединений: 1 – взрывная камера; 2 – фильтр для порошка; 3 – сборник порошка; 4 – высоковольтный блок

Образовавшийся во взрывной камере золь металла подается вентилятором в электрофильтр или циклон, где осаждается. Конструкция установки, а также метод расчета ее электрических характеристик подробно рассмотрены в работах [2,3].

Инструментальными методами в анализе НП металлов являются:

- Электронная микроскопия (просвечивающая и растровая), в том числе высокого разрешения;

- Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализы;

- Определение площади удельной поверхности порошков (БЭТ) и вида кривой распределения частиц по размерам (лазерная дифракция);

- ДТА-ДСК-ТГ в инертных и активных газах;

- ИК – спектроскопия, химический анализ.

Результатом проведенных исследований электровзрывных порошков алюминия стало получение физико-химических параметров порошка:

- цвет порошка - темно-серый без металлического блеска (определяется на спектрофотометре М40 по спектру отражения);

- насыпная плотность - 0,1…0,2 г/см3 (определяется по стандартной методике, скорректированной на сильную агломерацию НП);

- среднеповерхностный диаметр частиц - 0,05…0,1 мкм (определяется из удельной поверхности порошка, измеренной по методу БЭТ (низкотемпературная адсорбция азота или аргона));

- содержание металлического алюминия в порошке – 89…95 % мас. (определяется волюмометрическим способом по вытеснению водорода из (5-10)% водного раствора щелочи; или йодометрическим титрованием);

- содержание примесей металлов (железо, алюминий, магний) - 0,5…0,6 % мас. (определяется с помощью спектрального, радиоактивационного и рентгенофлюоресцентного анализов);

- содержание неметаллических примесей - 10,5…4,4 % мас. (определяется с помощью термогравиметрии в вакууме и воздухе и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии);

- температура начала окисления - 450°С (определяется по данным дифференциальной термогравиметрии);

- степень превращения до плавления (660°С) – 40,2…60,1 % мас. (определяется по данным дериватографического анализа, кривая ТГ);

- максимальная скорость окисления – 0,04…0,05 мг О2/с (определяется по данным дериватографического анализа, кривая ТГ);

- форма частиц – сфера (определяется по снимкам, полученным с помощью электронного микроскопа).

Следует отметить, что пока в области анализа нанообъектов идет накопление экспериментальных данных, на основе которых будут созданы стандарты. Что касается исследованного в данной работе электровзрывного НП алюминия, было выявлено, что он диффузионно взаимодействует с материалом тигля дериватографа – алундом, платиной и т.д.. поэтому максимальной для ДТА-исследований является масса порошка 50 мг.

Таким образом, результатом аналитических исследований электровзрывных НП металлов, в частности алюминия, является разработка параметров тестирования порошков для определения параметров частиц и физико-химических свойств порошков.

Работа выполнена по гранту Президента РФ МД-237.2009.8 и гранту CRDF № RUX0-016-TO-06.

Список литературы:

- Громов А.А., Хабас Т.А., Ильин А.П. и др. Горение нанопорошков металлов / Под ред. А.А. Громова. Томск: Дельтаплан, 2008. 382 с.

- Назаренко О.Б. Электровзрывные нанопорошки: получение, свойства, применение / Под ред. А.П. Ильина. Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2005. 148 с.

- Лернер М.И. Электровзрывные нанопорошки неорганических материалов: технология производства, характеристики, области применения / Дисс. д.т.н., Томск: ТПУ, 334 с, 2007 г.